	Steel Grade


	GOST
	Analog
	Fraction of total mass of elements in %

	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	Ni
	Al
	Cu

	St0
	GOST 380–94
	St 33 (DIN 17100) 
A 33 (AFNOR NF A 35-501) 
A 283 (A) (ASTM ) 
	≤ 0.23 
	— 
	— 
	≤ 0.07 
	≤ 0.06 
	— 
	— 
	— 
	— 

	St1kp
	GOST 380–94
	
	0.06...0.12 
	0.05 
	0.25...0.5 
	0.04 
	0.05 
	0.3 
	0.3 
	— 
	0.3 

	St1ps
	GOST 380–94
	
	0.06...0.12 
	0.05 
	0.25...0.5 
	0.04 
	0.05 
	0.3 
	0.3 
	— 
	0.3 

	St1sp
	GOST 380–94
	
	0.06...0.12 
	0.05 
	0.25...0.5 
	0.04 
	0.05 
	0.3 
	0.3 
	— 
	0.3 

	St2kp
	GOST 380–94
	
	0.09...0.15 
	0.05 
	0.25...0.5 
	0.04 
	0.05 
	0.3 
	0.3 
	— 
	0.3 

	St2ps
	GOST 380–94
	RSt 37-2 (DIN 17100) 
	0.09...0.15 
	0.05 
	0.25...0.5 
	0.04 
	0.05 
	0.3 
	0.3 
	— 
	0.3 

	St2sp
	GOST 380–94
	RSt 34-2 (DIN 2393 T.2) 
	0.09...0.15 
	0.15...0.3 
	0.25...0.5 
	0.04 
	0.05 
	0.3 
	0.3 
	— 
	0.3 

	St3kp
	GOST 380–94
	RSt 37-2 (DIN 17100) 
A 283 (A) (ASTM ) 
A 570 (33) (ASTM ) 
A 570 (36) (ASTM ) 
	0.14...0.22 
	0.05 
	0.3...0.6 
	0.04 
	0.05 
	0.3 
	0.3 
	— 
	0.3 

	St3ps
	GOST 380–94
	RSt 37-2 (DIN 17100) 
S 235 JRG2 (DIN 17119) 
A 570 (36) (ASTM ) 
	0.14...0.22 
	0.05 
	0.3...0.6 
	0.04 
	0.05 
	0.3 
	0.3 
	— 
	0.3 

	St3sp
	GOST 380–94
	RSt 37-2 (DIN 17100) 
E 24-2 (AFNOR NF A 35-501) 
S 235 JRG2 (DIN 17119) 
A 570 (36) (ASTM ) 
	0.14...0.22 
	0.15...0.3 
	0.4...0.65 
	0.04 
	0.05 
	0.3 
	0.3 
	— 
	0.3 

	St4sp
	GOST 380–94
	1020 (AISI ) 
SM 400 B (JIS G 3106) 
E 28-2 (AFNOR NF A 35-501) 
S 275 JR (DIN 17119) 
St 44-2 (DIN 2393 T.2) 
A 570 (40) (ASTM ) 


	0.18...0.27 
	0.15...0.3 
	0.4...0.7 
	0.04 
	0.05 
	0.3 
	0.3 
	— 
	0.3 

	St5sp
	GOST 380–94
	(DIN 1652 T.2) 
SS 490 (JIS G 3101) 
A 50-2 (AFNOR NF A 35-501) 
E 295 (DIN 1652 T.2) 
A 570 (50) (ASTM ) 
	0.28...0.37 
	0.15...0.3 
	0.5...0.8 
	0.04 
	0.05 
	0.3 
	0.3 
	— 
	0.3 

	08kp
	GOST 1050–88
	1008 (AISI ) 
SPHE (JIS G 3131) 
3 C (AFNOR NF A 36-301) 
DD 13 (DIN 1614 T.2) 
StW 24 (DIN 1614 T.2) 
A 622 (ASTM ) 
	0.05...0.12 
	0.03 
	0.25...0.5 
	0.035 
	0.04 
	0.1 
	0.3 
	— 
	0.3 

	08ps
	GOST 1050–88
	1008 (AISI ) 
SPHE (JIS G 3131) 
3 C (AFNOR NF A 36-301) 
DD 13 (DIN 1614 T.2) 
StW 24 (DIN 1614 T.2) 
A 622 (ASTM ) 
	0.05...0.12 
	0.03 
	0.25...0.5 
	0.035 
	0.04 
	0.1 
	0.3 
	— 
	0.3 

	10kp
	GOST 1050–88
	SPHE (JIS G 3131) 
UStW 23 (DIN 1614 T.2) 
A 621 (ASTM ) 
	0.07...0.14 
	0.07 
	0.25...0.5 
	0.035 
	0.04 
	0.15 
	0.3 
	— 
	0.3 

	10ps
	GOST 1050–88
	
	0.07...0.14 
	0.07 
	0.25...0.5 
	0.035 
	0.04 
	0.15 
	0.3 
	— 
	0.3 

	10
	GOST 1050–88
	1010 (AISI ) 
Ck 10 (DIN 1652 T.3) 
S 10 C (JIS G 4051) 
C 10 (AFNOR F - 04) 
XC 10 (AFNOR NF A 35-551) 
C 10 (DIN 1652 T.3) 
	0.07...0.14 
	0.17...0.37 
	0.35...0.65 
	0.035 
	0.04 
	0.15 
	0.3 
	— 
	0.3 

	15kp
	GOST 1050–88
	1008 (AISI ) 
SPHD (JIS G 3131) 
1 C (AFNOR NF A 36-301) 
DD 11 (EN 10111) 
StW 22 (EN 10111) 
A 621 (ASTM ) 
	0.12...0.19 
	0.05 
	0.35...0.65 
	0.035 
	0.04 
	0.25 
	0.3 
	— 
	0.3 

	15ps
	GOST 1050–88
	
	0.12...0.19 
	0.05 
	0.35...0.65 
	0.035 
	0.04 
	0.25 
	0.3 
	— 
	0.3 

	15
	GOST 1050–88
	1015 (AISI ) 
Ck 15 (DIN 1652 T.3) 
S 15 CK (JIS G 4051) 
XC 12 (AFNOR NF A 35-551) 
XC 15 (AFNOR NF A 35-551) 
XC 18 (AFNOR NF A 35-551) 
C 15 E (DIN 1652 T.3) 
	0.12...0.19 
	0.05 
	0.35...0.65 
	0.035 
	0.04 
	0.25 
	0.3 
	— 
	0.3 

	20ps
	GOST 1050–88
	
	0.17...0.24 
	0.17...0.37 
	0.35...0.65 
	0.035 
	0.04 
	0.25 
	0.3 
	— 
	0.3 

	20
	GOST 1050–88
	1020 (AISI ) 
1023 (AISI ) 

S 20 CK (JIS G 4051) 
S 20 C (JIS G 4051) 
S 22 C (JIS G 4051) 
XC 15 (AFNOR NF A 35-551) 
XC 18 (AFNOR NF A 35-551) 
C 22 E (DIN 1652 T.4) 
	0.17...0.24 
	0.17...0.37 
	0.35...0.65 
	0.035 
	0.04 
	0.25 
	0.3 
	— 
	≤ 0.3 

	25
	GOST 1050–88
	1025 (AISI ) 
 
S 25 C (JIS G 4051) 
S 28 C (JIS G 4051) 
XC 25 (AFNOR NF A 35-556) 
C 25 E (EN 10083-1) 
	0.22...0.3 
	0.17...0.37 
	0.5...0.8 
	0.035 
	0.04 
	0.25 
	0.3 
	— 
	0.3 

	45
	GOST 1050–88
	1045 (AISI ) 
S 45 C (JIS G 4051) 
S 48 C (JIS G 4051) 
C 45 (AFNOR NF A 37-502) 
XC 42 H 1 (AFNOR NF A 35-552) 
XC 45 (AFNOR NF A 37-502) 
XC 48 H 1 (AFNOR NF A 35-552) 
C 45 E (DIN 1652 T.4) 
Ck 45 (DIN 1652 T.4) 
	0.42...0.5 
	0.17...0.37 
	0.5...0.8 
	0.035 
	0.04 
	0.25 
	0.3 
	— 
	0.3 

	55
	GOST 1050–88
	(AISI ) 
S 55 C (JIS G 4051) 
XC 55 H 1 (AFNOR NF A 35-552) 
XC 54 (AFNOR NF A 37-502) 
C 55 E (EN 10083-1) 
C 55 E (DIN 17204) 
Ck 55 (DIN 17204) 
2 C 55 (EN 10083-1) 
	0.52...0.6 
	0.17...0.37 
	0.5...0.8 
	0.035 
	0.04 
	0.25 
	0.3 
	— 
	0.3 

	08kp
	GOST 9045–93
	
	≤ 0.1 
	0.03 
	0.4 
	0.025 
	0.03 
	— 
	— 
	— 
	— 

	08ps
	GOST 9045–93
	
	≤ 0.09 
	0.04 
	0.45 
	0.025 
	0.03 
	— 
	— 
	— 
	— 

	08Yu
	GOST 9045–93
	
	≤ 0.07 
	0.03 
	0.35 
	0.02 
	0.025 
	— 
	— 
	0.02...0.07 
	— 

	08kp
	GOST 4041–71
	
	≤ 0.1 
	0.03 
	0.25...0.45 
	0.025 
	0.03 
	0.1 
	0.15 
	— 
	0.2 

	08ps
	GOST 4041–71
	
	≤ 0.09 
	0.04 
	0.25...0.45 
	0.025 
	0.03 
	0.1 
	0.15 
	— 
	0.2 

	08Yu
	GOST 4041–71
	A 619 (ASTM ) 
E (EN 10130) 
E (AFNOR EN 10130) 
	≤ 0.1 
	0.03 
	0.25...0.45 
	0.025 
	0.03 
	0.1 
	0.15 
	— 
	0.2 

	25ps
	GOST 4041–71
	
	0.22...0.27 
	0.03 
	0.25...0.5 
	0.04 
	0.04 
	0.25 
	0.25 
	— 
	0.3 


